**MY BIFILAR COMMON MODE CHOKES**

**WØLEV 14 JAN 2021**

**MATERIAL**

**BAND 31 43 (GRN) 75 43 43 (BRN)**

**5x2.3” 2x2.3” 2x2.3” 2x2.3” 2x3”**

**14 t 13t 14 t 18 t 10 t**

**#14strd #12 strd #14 strd #12 solid #10 strd**

**LOSS (dB) / Res (Ω)**

**160 -40 -36 -43**

**9.5k 1.5k 6.3k 13.5k 2.1k**

**75 -32 -40 -38**

**3.9k 3.8k 9.2k 5.9k 3.9k**

**40 -27 -33 -32**

**2.2k 11.1k 4.1k 2.8k 7.0k**

**30 -25 -31 -29**

**1.7k 13.4k 3.0k 2.1k 8.3k**

**20 -23 -28 -28**

**1.3k 8.1k 2.3k 1.6k 7.3k**

**17 -21 -26 -25**

**1.1k 5.7k 1.9k 1.3k 5.7k**

**15 924 3.2k 1.7k 1.0k 4.9k**

**10 730 3.4k 1.5k 1.0k 3.1k**

**50 910**